Теплоизоляционная кладочная смесь

- «PEREL TKS»

- Малая теплопроводность 0,2 Вт/м*К (нет «мостков холода»)

- Высокая пластичность

- Улучшенная адгезия и предотвращение пересыхания раствора

- Низкая плотность (уменьшение расхода смеси в 1,75 раза по сравнению с М-150)

- Описание

- Кладочная смесь с пониженным коэффициентом теплопроводности на основе легкого минерального наполнителя, высокопрочного цемента и полимерных добавок.

Область применения

Применяется в качестве раствора для каменной и (или) кирпичной кладки материалов сповышенными теплоизоляционными свойствами, таких как крупноформатные поризованные керамические блоки, поризованные керамические камни.

При кладке поризованных керамических блоков очень важно использовать теплоизоляционную кладочную смесь, т.к.проведенные исследования доказали,что использование общераспространенного цементно-песчаного раствора приводит  к снижению среднего термического сопротивления конструкции примерно на 20%. Это происходит, потому что обычные кладочные смеси имеют плохие показатели по теплопроводности (0,8-0,9 Вт/м К), что приводит к появлению мостиков холода.

Perel TKS  в отличии от обычных кладочных растворов обладает следующими свойствами:

- Малая теплопроводность – 0,2 Вт/м К (благодаря содержанию в составе Perel TKS перлитового песка (вспученный) - это теплоизоляционный материал, отличающийся особой легкостью).

- Низкая плотность<1000 кг/м³, за счет чего у Perel TKS расход примерно на 1,75 раза меньше чем у обычных смесей.

- Улучшенная адгезия и предотвращение пересыхания Perel TKSблагодаря содержанию полимерных добавок.

| Технические характеристики | Perel TKS |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К | <0,2 |
| Расход воды затворения, л/кг | 0,34-0,4 |
| Подвижность растворной смеси, см | Пк2 (6-7) |
| Плотность смеси | <1000 кг/м³ |
| Время жизни, ч | 1 |
| Прочность на сжатие в 28 суток, МПа | >50 |
| Морозостойкость, не менее | F50 |
| Температура применения, оС | +5…+30 |

Подготовка основания

Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым, очищенным от пыли и грязи.

Приготовление

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 8,5-10 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешать механическим способом (400-600 об/мин), до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания,  без добавления воды.

Нанесение смеси производить в соответствие с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Расход смеси

| Формат блока | Расход сухой смеси на 1 блок (кг) |
| --- | --- |
| 51 — (510×250×219 мм) | 1,4-1,9 |
| 38 — (380×250×219 мм) | 1,2-1,7 |
| 25 — (250×380×219 мм) | 1,2-1,7 |
| 12 — (120×500×219 мм) | 0,9-1,4 |

Упаковка

Бумажные мешки по 25 кг.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.